下列样品由客户提供及确认为：

| 委托单位： | XXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| 委托单位地址： | XXXXXXXXXX |
| 样品信息 | 产品名称： | 一件针织男童长袖T恤，成分为100%棉，颜色为红色（3岁以上） |
|  | 产品款号： | / |
|  | 品牌名称： | XXXXX |
|  | 样品数量： | 1件 |
| 检验信息 | 检验类别： | 委托送样检验 |
|  | 样品送达日期： | 2011-03-30 | 检验周期： | 2011-03-30~2011-04-02 |
|  | 判定依据： | GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 B类 FZ/T 01053-2007纺织品 纤维含量的标识 GB/T 22849 -2009 针织T恤衫 合格品 GB 5296.4-1998消费品使用说明 纺织品和服装使用说明 |
| 检验结论 | 检验项目 | 判定依据 | 检验结论 |
|  | 纤维含量 | FZ/T 01053-2007 | 符合 |
|  | 甲醛含量 | GB 18401-2010(B类) | 符合 |
|  | 耐水色牢度 | GB 18401-2010(B类) | 符合 |
|  | 耐汗渍色牢度 | GB 18401-2010(B类) | 符合 |
|  | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010(B类) | 符合 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22849-2009 | 符合 |
|  | 使用说明（标识标志） | GB 5296.4-1998 | 符合 |
|  | 外观质量 | GB/T 22849-2009 | 符合 |

XXXXXXXXXX

授权代表签署（质检单位盖章）

______________________

检测结果

| 检验项目 | 测试方法 | 标准值及允差 （合格品） | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料的成分和含量 ［大身］ | 纤维标识 | FZ/T01057.1-4-2007, GB/T 2910.1-2009, GB/T 2910.11-2009 | 允差* | 100%棉 |
|  |  | 100%棉 |  | 0 |  |
| 2 | 甲醛含量/ mg/kg ［含印花］ | GB/T 2912.1-2009 | ≤75 | 未检出* |
| 3 | 耐水色牢度/ 级 ［大身］ | 变色 | GB/T 5713-1997 | ≥3 | 4-5 |
|  |  | 沾色 |  | ≥3 | 4-5 |
| 4 | 耐汗渍色牢度/ 级 ［大身］ | 酸性 | 变色 | GB/T3922-1995 | ≥3 | 4 |
|  |  |  | 沾色 |  | ≥3 | 4-5 |
|  |  | 碱性 | 变色 |  | ≥3 | 4 |
|  |  |  | 沾色 |  | ≥3 | 4-5 |
| 5 | 耐摩擦色牢度 ［大身］ | 干摩沾色 | GB/T 3920-2008 | ≥3 | 4-5 |
|  |  | 湿摩沾色 |  | ≥2 | 2-3 |

*备注：	1.  纤维含量允差按FZ/T 01053-2007

2.  甲醛含量方法检出限= 20mg/kg

使用说明（标识标志）测试项目

标准：GB 5296.4-1998

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 1．制造者名称和地址 | 应标注依法登记注册的企业名称和详细的地址，进口产品应用中文标注原产地（国家名称）及代理商（或销售商）在中国依法登记注册的名称和地址 | 符合 |
| 2．产品名称 | 应按产品的真实属性标注并符合标准要求 | 符合 |
| 3．号型和规格 | 服装产品应按GB/T 1335.1-1335.3标注号型，其它产品按产品标准规定标注号型或规格 | 符合 |
| 4．原料成分和含量 | 按FZ/T 01053的规定标注产品采用的原料的成分及其含量 | 符合 |
| 5．洗涤方法 | 按GB/T 8685 规定正确标注洗涤方法 | 符合 |
| 8．产品标准编号 | 应标注所执行的产品国家标准、行业标准或企业标准标号 | 符合 |
| 9．产品质量等级 | 按执行的产品标准规定标明产品质量等级 | 符合 |
| 10．质量检验合格证明 | 国内生产的产品应有产品出厂质量检验合格证明 | 符合 |
| 11．基本安全要求 | 必须在产品的使用说明中标注安全技术类别 | 符合 |
| 12．耐久性标签 | 第3、4、5项为耐久性标签必须标注的内容 | 符合 |
| 13．字迹清晰规范 | 中文简体，同时使用的拼音、外文或少数民族文字不大于相应汉字 | 符合 |
| 结果判定 | 符合 |
| 备注 | 不符合项说明：/ |

外观质量检验项目

标准：GB/T 22849-2009［1件］

| 检验项目 | 标准要求 （合格品） | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 表面疵点 | 色差 | 主料之间≥4，主辅料之间≥3 | 符合 |
|  | 纹路歪斜/ % | 横向彩条 | ≤6 | 符合 |
|  | 缝纫油污线 | 允许浅淡的20cm，深的10cm | 符合 |
|  | 底边脱针 | 超出一等品要求者 | 符合 |
|  | 底边明针 | 允许 | 符合 |
|  | 明线曲折高低 | 允许 | 符合 |
| 本身尺寸偏差 | 左右侧缝不一 | 1.5cm | 符合 |
|  | 袖宽、挂肩不一 | 1.0cm | 符合 |
|  | 左右单肩宽窄不一 | 0.8cm | 符合 |
|  | 袖长不一 | 长袖 | 1.5cm | 符合 |
| 缝制规定 | 加固部位 | 合肩处应加衬本料直纹条、纱带或用四线、五线包缝机缝制。凡四线、五线包缝机合缝，袖口应用套结或平缝封口加固。领型端正，门襟平直，袖底边宽窄一致，熨烫平整，缝道烫出，线头修清，无杂物。包缝机缝边宽度，三线不低于0.4cm，四线不低于0.5cm，五线不低于0.7cm。 | 符合 |
|  | 针迹密度 | 平缝≥9针/2cm， 平双针≥8针/2cm，包缝≥8针/2cm，包缝卷边≥8针/2cm（特殊设计除外，测量针迹密度以一个缝纫过程的中间处计量）。锁眼机针迹密度，8-9针/cm（按角计算），两端各各打套2-3针。钉扣每眼不低于5针。缝纫针脚密度低于规定及双针绷缝机的短针跳针一针分散两处作0.5件漏验计算，平缝机的跳针，每件成品允许一针两处，但5cm内不得连续，超过者作漏验计算。 | 符合 |
| 结果判定 | 符合 |
| 备注 | / |

***报告结束***